**Obecný popis:**

Zahradní skrytý obrubník je maximál­ně pružný a zároveň dostatečně tuhý, nepraská a neláme se. Snadno jej zformujete do požadovaného tvaru. To Vám dává svobodu k vytvoření oblouků a křivek podle Vašich představ. Obrubník zame­zí prorůstání trávy a oddělí dva povrchy. Můžete ho přejíždět rotační sekačkou a strunovou osekávat.

**Vlastnosti:**

Materiál PE – recyklát s UV stabilizátorem

Životnost min. 30 let při uložení v zemi

Vysoký stupeň pružnosti

Se spojovacím zámkem

Se zpevňujícími podélnými prolisy

Teplotní rozsah pro manipulaci -25 °C až 60 °C

Je nenasákavý, lehce hořlavý (třída C3)

Fyziologicky netečný a plně recyklovatelný

Zdravotně nezávadný

**Instalace krok za krokem:**

1. Skrytý obrubník rozložíme po délce a na koncích zatížíme k vyrovnání.

2. Odstraníme zeminu a vyhloubíme na výšku skrytého obrubníku nebo rýčem připravíme v zemi drážku pro skrytý obrubník, který následně zatlučeme palicí do země. Dle vlastního uvážení a potřeby.

3. Skrytý obrubník usadíme na úroveň terénu. Může přesahovat cca 1 cm. Pro lepší manipulaci lze přichytit do hlíny například kovovým hřebem. To platí i pro spojování. Konce skrytého obrubníku dáme přes sebe a hřebem zafixujeme v zemi.

4. Usazený skrytý obrubník zasypeme hlínou a udusáme. Můžeme dát geotextilii proti prorůstání plevele a pak dosypeme materiálem dle potřeby, například kamínky.